绿色建材评价技术导则

—围护结构用保温材料

（试行）

2015年4月

目  录

1 总则	3

2 术语	3

3 基本规定	3

4 控制项	4

5 评分项	5

5.1  节能	5

5.2  减排	6

5.3  安全	6

5.4  便利	7

5.5  可循环	7

6 加分项	7

- 1 总则

1.0.1为科学引导和规范管理我国绿色保温材料评价与标识工作，加快绿色建材推广应用、支撑绿色建筑选材，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于建筑围护结构用保温材料（以下简称保温材料）的绿色建材评价。

1.0.3绿色保温材料评价时在符合本导则的要求和各地域特征的同时，还应符合国家相关法律、法规和标准的规定。

- 2 术语

2.0.1　围护结构用保温材料

附着在建筑围护结构外侧、内侧或中间用于提高围护结构保温性能的建筑保温产品。

2.0.2  设计导热系数

保温材料导热系数的实测值与修正系数的乘积。

- 3 基本规定

3.0.1　评价指标体系分为控制项、评分项和加分项。控制项为进行绿色保温材料评价必须满足的指标，参评产品及其企业必须全部满足控制项要求。评分项总分为100分，加分项总分为5分。总得分按照式3.0.1-1和式3.0.1-2计算。权重见表3.0.1。

Q总 = Q评 + Q加                （3.0.1-1）

Q评 =Σwi Qi                （3.0.1-2）

式中：

Q总——总分；

Q评——评分项得分；

Q加——加分项得分；

wi ——评分项各指标权重；

Qi ——评分项各指标得分。

表3.0.1 评分项各指标权重

| 指标 | 权重 | 具体条文 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能 | 0.40 | 5.1.1 单位产品生产能耗 | 0.10 |
|  |  | 5.1.2 原材料运输能耗 | 0.05 |
|  |  | 5.1.3设计导热系数 | 0.20 |
|  |  | 5.1.4能源管理体系认证 | 0.05 |
| 减排 | 0.15 | 5.2.1厂区大气污染物和污水排放 | 0.05 |
|  |  | 5.2.2不使用氟氯烃发泡剂和六溴环十二烷阻燃剂 | 0.05 |
|  |  | 5.2.3 产品认证或评价、环境产品声明（EPD）报告 | 0.05 |
| 安全 | 0.15 | 5.3.1安全生产标准化水平 | 0.05 |
|  |  | 5.3.2燃烧性能 | 0.10 |
| 便利 | 0.20 | 5.4.1施工性 | 0.05 |
|  |  | 5.4.2施工过程的环境影响 | 0.05 |
|  |  | 5.4.3定额损耗 | 0.05 |
|  |  | 5.4.4适用性与经济性 | 0.05 |
| 可循环 | 0.10 | 5.5.1回收再利用 | 0.05 |
|  |  | 5.5.2无机保温材料固体废弃物利用 | 0.05 |
| 注：有机保温材料5.5.2条的权重叠加到5.5.1条中。 |  |  |  |

3.0.2　控制项的评定结果为满足或不满足；评分项和加分项的评定结果为获得分值或不得分。

3.0.3　绿色保温材料由低到高分为一星级、二星级、三星级三个等级，三个等级都应满足本导则所有控制项的要求，并按评分项和加分项的总得分确定等级。三个等级划分见表3.0.3。

表3.0.3绿色保温材料等级划分

| 等级 | ★ | ★★ | ★★★ |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（Q总）区间 | 60≤Q总＜70 | 70≤Q总＜85 | Q总≥85 |

- 4 控制项

4.0.1  保温材料生产企业应符合表4.0.1的要求。

表4.0.1 生产基本要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 大气污染物排放 | 《大气污染物综合排放标准》GB 16297，二级 |
| 污水排放 | 《污水综合排放标准》GB 8978，二级 |
| 噪声排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 |
| 工作场所环境 | 《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》GBZ 2.1 《工作场所有害因素职业接触限值 物理有害因素》GBZ 2.2 |
| 安全生产 | 《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006，三级 |
| 管理体系 | 通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证 |

4.0.2　保温材料生产企业应具备详细、可行的应用技术文件。

4.0.3　保温材料的基本性能应满足现行国家、行业标准要求。

4.0.4　保温材料的燃烧性能应不低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624规定的B2级的要求。

4.0.5 保温材料应满足耐久、安全、易更换的使用功能。

- 5 评分项

5.1  节能

5.1.1　单位产品生产能耗评分规则如下：

1  岩棉、矿渣棉单位产品能耗符合《岩棉、矿渣棉及其制品单位产品能源消耗限额》GB 30183准入值的规定，得80分；符合先进值的规定，得100分。

2  其他保温材料生产企业近三年单位产品能耗水平持续改进，总分100分，由专家评分。

5.1.2  原材料运输能耗评分为以下两条得分之和，但总分不超过100分：

1  累计运输半径不大于500km的原材料重量比例不小于60%但小于70%，得40分；不小于70%但小于80%，得60分；不小于80%但小于90%，得80分；不小于90%，得100分；

2  500km以外的原材料采用铁路、轮船运输的重量比例不小于70%但小于80%，得20分；不小于80%但小于90%，得40分；不小于90%，得60分。

5.1.3  保温材料的设计导热系数按照表5.1.3进行评分：

表5.1.3 导热系数评分表

| 导热系数λ，W/(m·K) | 评分 |
| --- | --- |
| 0.060＜λ≤0.065 | 10 |
| 0.055＜λ≤0.060 | 20 |
| 0.050＜λ≤0.055 | 30 |
| 0.045＜λ≤0.050 | 40 |
| 0.040＜λ≤0.045 | 50 |
| 0.035＜λ≤0.040 | 60 |
| 0.030＜λ≤0.035 | 70 |
| 0.025＜λ≤0.030 | 80 |
| 0.020＜λ≤0.025 | 90 |
| λ≤0.020 | 100 |

5.1.4  通过GB/T 23331 能源管理体系认证，得100分。

5.2  减排

5.2.1　厂区大气污染物和污水排放评分为以下两条得分之和：

1  符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297规定的1级，得50分；

2  符合《污水综合排放标准》GB 8978规定的1级，得50分。

5.2.2  保温材料生产不使用氟氯烃发泡剂，得50分；不使用六溴环十二烷阻燃剂，得50分。

5.2.3  通过产品认证或评价，提交环境产品声明（EPD）报告。评分为以下两条得分之和：

1  通过产品认证或评价，总分50分，由专家评分；

2  提交环境产品声明（EPD）报告，总分50分，由专家评分。

5.3  安全

5.3.1  安全生产标准化水平符合《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T 9006规定的2级，得80分；符合1级，得100分。

5.3.2  保温材料的燃烧性能按所达到的最高防火等级评分：

1  燃烧性能等级符合B1(C)级的要求，得40分；

2  燃烧性能性能等级符合B1(B)级的要求，得60分；

3  燃烧等级符合A(A2)级的要求，得80分；

4  燃烧性能等级符合A(A1)级的要求，得100分。

5.4  便利

5.4.1  保温材料的施工性评分为以下各条得分之和：

1  保温材料尺寸稳定性不大于1%但大于0.5%，得20分；不大于0.5%，得30分。

2  保温材料进行模块化设计，总分20分，由专家评分；

3  产品尺寸成套化配置，减少现场切割，总分20分，由专家评分；

4  可预制装配化施工或保温装饰一体化施工，总分30分，由专家评分。

5.4.2  施工过程中的环境影响评分规则如下：

1  施工过程无粉尘、微纤污染，总分50分，由专家评分；

- 施工过程无有机溶剂污染，总分50分，由专家评分。

5.4.3  保温材料的定额损耗不大于7%但大于3%，得60分；不大于3%，得100分。

5.4.3  保温材料的适用性与经济性评分为以下两条之和：

1  与应用区域经济发展水平、环境、产业配套等相匹配，总分50分，由专家评分；

2  与应用区域法律法规、标准规范等相匹配，总分50分，由专家评分。

5.5  可循环

5.5. 1  保温材料回收和再利用评分规则如下：

1  可再生利用，但需要经过复杂的拆除、回收和加工过程，得30分；

2  可再生利用，只需要经过简单的拆除、回收和加工过程，得60分；

3  拆卸后即可回收利用，简单方便，无需二次加工，得100分。

5.5.2   无机保温材料固体废弃物利用，总分100分；由专家评分。

- 6 加分项

6.0.1  保温材料生产过程中采用了先进的生产工艺或生产设备，且环境影响明显低于行业平均水平。总分2分，由专家评分。

6.0.2  保温材料具有突出的创新性且性能明显优于行业平均水平。总分3分，由专家评分。